Приложение № 2

к Договору № ________ от «___» ______2025г.

# Технические требования

по подготовке и ремонту насосно-компрессорных труб (НКТ, НКВ)

| № п/п | Наименование работ | # Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием НКТ, подлежащих ремонту | Прием труб. К трубам, поступающим с трубных площадок на ремонт, предъявляются следующие требования: 1. Трубы должны быть увязаны в пакеты. 2. В пакете должны быть трубы одного «Заказчика». 3. Трубы в пакетах должны быть уложены муфтами в одну сторону и выровнены с муфтовой стороны. 4. Трубы в пакете должны быть промерены. Суммарная длина труб в пакете должна быть указана на транспортной бирке, в сопроводительной документации (ТТН). Приемка труб, завозимых на ремонт, осуществляется персоналом ремонтного предприятия по следующим сопроводительным документам: Акт ОС-1, ТТН, Отчет о замере труб на ТИП. На пакете труб должна находиться сопроводительная бирка с указанием типоразмера труб, количества труб (поштучно), общего метража в пакете, принадлежности «Заказчику». Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями "Технологических карт" на данные виды работ, разработанные Исполнителем с учетом действующих государственных нормативных документов. Трубы с явными дефектами на ремонт не направляются. Для определения пригодности труб к ремонту на трубных площадках проводятся контрольно-сортировочные работы. Метод выявления дефекта – визуальный, инструментальный и др. доступный сертифицированный метод. К окончательному браку относятся: 1.Трубы, имеющие значительные искривления в двух и более плоскостях, а также искривления в виде спирали (скрученность). Если не искривленный участок более 6,5м, то дефектный участок подлежит отрезке, а бездефектный отрезок переводится в условно годную трубу. 2.Трубы длиной менее 6,5 м. 3.Трубы с видимыми сквозными дефектами: свищами, раковинами и трещинами, если длина бездефектного участка менее 6,5 м. 4.Трубы с видимыми сильными вмятинами, забоинами, видимыми пленами, закатами, песочинами и расслоениями по телу, если длина бездефектного участка менее 6,5 м. 6.Трубы с посторонними предметами внутри, если их невозможно удалить. 7. Трубы с твёрдыми наслоениями солей, забитые солями, цементом, песком свыше 50 % площади проходного сечения. |
| 2 | Складирование НКТ, подлежащих ремонту. | Складирование труб Трубы, поступившие в ремонтное предприятие, укладываются на отдельные стеллажи (в отдельные карманы) раздельно по типам, размерам, толщинам стенок и Заказчикам. Рабочая (опорная) поверхность стеллажей должна быть горизонтальной. Трубы, размещённые на стеллаже, должны опираться не менее чем в 3-х местах. Указанные 3 опоры должны быть в одной плоскости. В случае хранения труб на открытых площадках в раскатанном виде штабелями, их укладывают таким образом, чтобы первый ряд труб располагался на высоте не менее 35 см от уровня пола или земли. Высота штабеля труб в стеллажах (карманах) не должна превышать 3 метров, причем трубы необходимо закреплять стойками, во избежание их скатывания. При укладке труб в несколько рядов, между каждым рядом должно быть не менее трёх прокладок толщиной 25-30 мм. Прокладки устанавливаются перпендикулярно к оси труб над опорами стеллажа для предотвращения прогиба труб. Высота (толщина) прокладок должна быть такой, чтобы муфты труб не касались друг друга. Трубы, поступившие на ремонт, трубы отремонтированные, трубы отбракованные, должны размещаться на отдельных стеллажах (карманах). Каждый стеллаж (карман) должен быть снабжён табличкой, указывающей типоразмер труб, предназначение труб («В ремонт»; «Отремонтированные»; «Брак» и т.п.), наименование владельца трубы. На каждый стеллаж(карман) заводится отдельная карточка складского учета. При хранении труб в пакетах, допускается их укладка на стеллаже не более чем в 3 ряда, при условии прокладки между пакетами не менее 3-х деревянных брусьев толщиной не менее 40-50 мм. по длине пакета. Допускается укладка труб в пакетах в 4-е ряда, при условии прокладки между рядами не менее 3-х деревянных брусьев сечением 100х100 мм. Пакеты труб должны быть снабжены отдельными собственными бирками. Нижний ряд труб обязательно укладывать на деревянные подкладки сечением 100х100мм, а последующие ряды на деревянные подкладки сечением не менее 40х40мм с установкой и закреплением клиньев на прокладках и подкладках. Подкладки необходимо укладывать на сухое, предварительно выровненное, уплотненное, с твердым покрытием и очищенное от посторонних предметов и мусора, а в зимнее время от снега и льда, основание площадки. Основание стеллажей (карманов) должно быть очищено от мусора, посторонних предметов, снега и льда. Трубы в рядах должны быть выровнены по торцам муфт. Соседние ряды труб следует располагать уступами примерно на длину муфтовой части (рис.1). Для безопасности обслуживающего персонала штабель должен быть устойчив и не иметь перекосов и свисания. Штабеля и пакеты труб на площадке складирования, а также стеллажи должны размещаться так, чтобы между ними были продольные и поперечные проходы шириной не менее 1,0 м, проезды автотранспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов должны быть не менее 3,5м, а магистральный проезд вдоль площадки между штабелями для автомашин не менее 6,0м. Рис. 1. Хранение насосно-компрессорных труб в штабелях: а - вид сверху; б - вид сбоку |
| 3 | Измерение длины поступивших в ремонт труб | 100% труб, поступивших в ремонт, проходят операцию измерения длины. За длину трубы принимается расстояние от свободного торца муфты замка до последней риски резьбы противоположного конца трубы (до конца сбега резьбы) Погрешность при измерении длины трубы не должна превышать 1,0 см. на 1 трубу (0,1% от длины трубы). Для контроля длины труб должны применяться металлические рулетки длиной не менее 10 м. Допускается использование для измерения длины трубы специального оборудования. Длина каждой трубы, направленной на ремонт, должна замеряться 2 раза: 1 раз – в ремонтном цеху до диагностики и отрезки дефектных частей; 2-й раз – перед упаковкой на выходе из ремонта. Минимальная длина отремонтированной трубы – 6,5 м. 1 3 2 4 Рис. 3. Схема измерения длины трубы 1 – переходник замка; 2 - труба; 3 - измеряемая длина; 4 - муфта замка; 4 – измеряемая длина |
| 4 | Очистка наружной и внутренней поверхности. | 100% труб, поступающих в ремонт должны пройти операцию очистки наружной и внутренней поверхности на специальном оборудовании. После очистки как наружная, так и на внутренняя поверхности труб должны быть чистыми, без следов грязи, продуктов коррозии и отложений. С поверхности должны быть удалены окалина и рыхлые слои ржавчины. Не допускается: Наличие на поверхности трубы отслаивающейся, но не удаленной окалины, рыхлой осыпающейся ржавчины. Допускается: Следы на теле трубы от коррозии металла в виде углублений, возможно, с легким налетом характерного рыжего или коричневого цвета. В случае ремонта НКТ с внутренним полимерным покрытием очистка не должна повреждать покрытие |
| 5 | Шаблонирование проходного сечения труб по всей длине. | 100% труб проходят операцию по контролю внутреннего проходного сечения контрольной оправкой. Операция выполняется с целью определения пригодности трубы к спуску в неё инструмента и подземного оборудования, а также для выявления изогнутости, местных вмятин и других дефектов, уменьшающих размер проходного сечения трубы. Шаблонирование необходимо производить на специальном механизированном стенде. Внутренний диаметр трубы и общая изогнутость должны проверяться по всей длине трубы цилиндрической оправкой длиной 1250 мм. Наружный диаметр оправки, в зависимости от условного диаметра и толщины стенки контролируемых труб должен быть равен: Условный  трубы; Толщина стенки трубы; Наружный Диаметр оправки. 60; 5; 47.9. 73; 5,5; 59,6. 73; 7; 56.6. 89; 6.5; 72.7. 89; 8; 69.7. Предельные отклонения диаметра цилиндрической оправки + 0,25 мм. В случае заклинивания шаблона в каком-либо месте по длине трубы, на трубу нанести маркировку устойчивой краской «брак Ш» и пометить краской место заклинивания оправки, трубу направить на стеллаж брака. |
| 6 | Входной контроль новых износостойких соединений. | Входному инструментальному контролю гладким и резьбовым калибром с двух сторон подвергается не менее 1% новых износостойких соединений. Проверка геометрических размеров параметров резьб муфт должна осуществляться с помощью универсальных измерительных средств или специальных приборов, обеспечивающих необходимую точность измерения. По внешнему виду резьба муфт должна быть гладкой, без заусенцев, рванин, вмятин, забоин, трещин, выкрошенных ниток и других дефектов, нарушающих её непрерывность, прочность, герметичность соединения. На поверхности резьбы не допускается дробление (волнистая поверхность). |
| 7 | Неразрушающий контроль труб с определением продольных, поперечных, поверхностных и сквозных дефектов, группы прочности и проведением толщинометрии стенки | Неразрушающий контроль НКТ проводится в следующем порядке: - подготовка аппаратуры к измерениям; - настройка аппаратуры; - проведение операций по контролю; - отбраковка НКТ; - оформление результатов контроля. К выполнению работ допускаются лица, имеющие свидетельства о прохождении ими обучения и присвоении квалификации дефектоскописта 1-го уровня. 100 % труб, бывших в эксплуатации, проходят контроль неразрушающими методами. При этом контролируются следующие параметры в зависимости от типа неразрушающего контроля: 1. Группа прочности материала тела трубы с выдачей результата контроля на монитор (с распечаткой протокола результатов контроля по необходимости), с накоплением в базе данных – обязательно для всех видов дефектоскопии. 2. Наличие (отсутствие) продольных дефектов в теле трубы с выдачей результата контроля на монитор. – обязательно при ультразвуковой дефектоскопии. 3. Наличие (отсутствие) поперечных дефектов в теле трубы с выдачей результата контроля на монитор (распечаткой протокола результатов контроля по необходимости), с накоплением в базе данных. - обязательно при ультразвуковой дефектоскопии. 4. Наличие (отсутствие), поверхностных и сквозных дефектов - обязательно при магнитоиндукционной дефектоскопии. 5. Фактическая толщина стенки трубы по всей длине трубы, с выдачей результатов минимальной толщины стенки, с выдачей результата контроля на монитор, (распечаткой протокола результатов контроля по необходимости), с накоплением в базе данных - обязательно для всех видов типов дефектоскопии. В процессе контроля толщины стенки АСУТП по специальной программе в зависимости от результатов контроля, определяет трубу, (по толщине стенки) как соответствующую ГОСТ 633-80, или РД 39-136-95. Чувствительность установки дефектоскопии должна быть достаточной для выявления в теле трубы дефектов типа нарушений сплошности металла. Выявляться должны как продольные, так и поперечные дефекты. Настройку чувствительности аппаратуры выполняют по паспортизированным Стандартным образцам предприятий (СОП), изготовленных из гладкой части трубы контролируемого размера и имеющих специальные искусственные дефекты. Тестирование всего комплекса оборудования неразрушающего контроля (отдельно по модулям) производится непосредственно в начале каждой рабочей смены с записью результатов тестирования в специальном журнале. Контроль труб осуществлять по инструкциям, утверждённым в установленном порядке. Обработка информации может выполнятся либо автоматически с использованием соответствующих устройств, входящих в установку контроля, либо дефектоскопистом по данным визуальных наблюдений и измеряемым характеристикам обнаруживаемых дефектов. Минимальная толщина стенки труб составляет: РД 39-136-95, табл. 38 Условный диаметр Трубы D; Толщина стенки S min; Класс трубы в зависимости от толщины стенки. 1. 48 (4мм); 3,6; 4,0-3,6. 60 (5мм); 4,2; 5,0-4,2. 73 (5,5мм); 4,6; 5,5-4,6. 89 (6,5); 5,5; 6,5-5,5. После ремонта трубы должны отвечать классу прочности 1. В противном случае насосно-компрессорная труба подлежит отбраковке. Соответствующая маркировка устойчивой краской наносится на трубы для обозначения группы прочности трубы. Соответствующим образом обозначаются устойчивой краской отбракованные трубы. Маркировка наносится сразу после прохождения оборудования неразрушающего контроля. Забракованные трубы размещаются на отдельных стеллажах по типоразмеру, по виду брака. На стеллажах должны быть бирки с соответствующими обозначениями. Дефекты, подлежащие отрезке: - поперечно ориентированные (мех. повреждения наружной поверхности, коррозионные раковины на наружной и внутренней поверхностях трубы) или продольные дефекты (проточки от штанг, трещины), глубина которых выводит толщину стенки за минимально допустимую величину, если длина бездефектного участка более 6,5м - сквозные дефекты, если длина бездефектного участка более 6,5м Труба должна определяться как окончательный брак, если длина бездефектного участка менее 6,5м. |
| 8 | Нарезание новых резьб (ремонт трубной резьбы с муфтовой и ниппельной сторон) | Резьбы нарезаются по результатам дефектоскопии тела труб и отрезки существующей резьбы Станки, на которых нарезается новая резьба на трубы, должны соответствовать паспортным параметрам по точности. Проверка станков на точность должна проводиться регулярно, в соответствии с графиком контроля станков на точность, с составлением акта. Запрещается работать на неисправном станке. При нарезании резьбы должны выполняться рекомендуемые режимы резания, применяться соответствующий режущий инструмент. Новая резьба должна соответствовать требованиям ГОСТ 633-80. При нарезании резьбы для охлаждения зоны резания должна применяться охлаждающая жидкость (3 – 5 %-ный раствор «Автокат Ф-78» ТУ 7774-009-27883685-99 в воде, или заменитель). При зажиме трубы в патроне станка необходимо добиваться, чтобы радиальное биение, как по наружному, так и по внутреннему диаметрам труб было минимальным. 1. По внешнему виду резьба труб должна быть гладкой, без заусенцев, рванин, вмятин, забоин, трещин, выкрошенных ниток и других дефектов, нарушающих её непрерывность, прочность, герметичность соединения. На поверхности резьбы не допускается дробление (волнистая поверхность). 2. Профиль резьбы должен быть полным. Концы гладких труб должны выполняться так, чтобы обеспечивать минимальную длину резьбы с полным профилем без черновин. Проверка геометрических размеров и параметров труб должна осуществляться с помощью универсальных измерительных средств или специальных приборов, обеспечивающих необходимую точность измерения в соответствии с методикой, разработанной держателем лицензии на премиальные резьбы. Периодичность и объем контроля новых резьб устанавливается технологическим процессом ремонта НКТ Подрядчика. Инструментальный контроль натяга, конусности, овальности, в объеме 100% |
| 10 | Навинчивание и довинчивание муфт | Смена муфт 100% Группа прочности муфты должна совпадать с группой прочности трубы или быть выше (по согласованию с заказчиком). Резьбы муфт, предназначенных к навинчиванию, должны быть чистыми и не иметь дефектов, на них не должно быть следов коррозии, забоин, рисок и других дефектов. Поверхность резьбы, на которую наносится смазка, должна быть чистой, сухой. При навинчивании замка на трубу должна применяться рабочая резьбовая смазка, обеспечивающая герметичность соединения и предохраняющая его от задиров и коррозии. Наличие в смазке посторонних примесей и включений не допускается! Для смазки могут применяться резьбоуплотнительные смазки РУС по ТУ0254-005-54044229-02, МПС ВНИИТнефть ТУ 0254-142-0147016-01 или другие, которые соответствуют рекомендациям ГОСТ, ТУ. Смазка должна наноситься на поверхности резьбы ниппелей так, чтобы она покрывала равномерным слоем не менее 2/3 полной поверхности окружности резьбы от торца. Сначала производится нанесение резьбоуплотнительной смазки на резьбу ниппеля трубы и муфты, затем производится навинчивание муфты вручную, довинчивание муфты осуществляется на специальных муфтодоверточных станках. Момент свинчивания должен контролироваться приборами, установленными на станке. Момент свинчивания выбирается в зависимости от типоразмера трубы и группы прочности. Максимальная глубина риски образующихся от рабочих элементов зажима во время отвинчивания не должна превышать: для муфт наружным Ø48мм – не более 0,6мм; Ø60мм – не более 0,7мм; Ø73мм – не более 0,8мм; для муфт наружным Ø89мм – не более 1,0мм; для муфт наружным Ø108мм – не более 1,1мм; для труб – не более 12,5% от номинальной толщины стенки; |
| 11 | Гидравлическое испытание труб. | 100% отремонтированных труб должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию с целью определения прочности тела трубы и качества сборки резьбового соединения. Гидравлическому испытанию подвергаются насосно-компрессорные трубы с навинченными на них муфтами. Величина испытательного давления для НКТ диам. 73х5,5мм. = 300атм. Испытание производится на специальном стенде. Давление должно визуально контролироваться манометром класса точности не ниже 2,5. Из трубы должен полностью удаляться воздух перед набором испытательного давления. Труба выдерживается под испытательным давлением не менее 10 секунд. После испытания и слива воды из внутренней полости трубы должны быть удалены остатки влаги. Трубы считаются выдержавшими испытание, если давление не падает, отсутствует течь через резьбовое соединение, нет сквозных трещин и разрывов в теле, вздутия стенок и потери продольной устойчивости (искривления). Трубы, прошедшие гидравлическое испытание маркируются соответствующим образом устойчивой краской. На дефектные трубы наносится маркировка красной краской «брак ГИ». Дефектный участок обвести красной краской. |
| 12 | Сушка труб (удаление влаги) | Из всех отремонтированных труб должна удаляться вода, внутренняя полость трубы не должна содержать остатков влаги. Резьбы должны быть высушены с целью качественного нанесения смазки. |
| 13 | Измерение длины отремонтированных труб | Все отремонтированные трубы подлежат измерению. Измерение длины трубы происходит с погрешностью 0,1%. Погрешность измерений не должна превышать 1,0 см. на 1 трубу. За длину трубы принимается расстояние от свободного торца муфты замка до последней риски резьбы противоположного конца трубы (до конца сбега резьбы) Допускается использование для измерения длины трубы специального автоматизированного оборудования. Данное оборудование ежедневно, перед началом рабочей смены должно тестироваться аттестованным контрольным образцом. Результаты тестирования должны заноситься в специальный журнал. Минимальная длина отремонтированной трубы – 6,5 м. |
| 14 | Маркировка труб ударным способом и устойчивой светлой краской. | 100% отремонтированных труб подлежат маркировке. На каждой трубе на расстоянии 1 – 1,2 м от её конца, снабжённого муфтой, должна быть чётко нанесена маркировка ударным способом или накаткой: - Условный диаметр трубы в мм. - Номер трубы - Группа прочности - Толщина стенки в мм. - Товарный знак предприятия - Число, месяц, год - Все знаки маркировки должны быть нанесены вдоль образующей трубы. Способом накатки допускается наносить знаки маркировки перпендикулярно образующей трубы. Место нанесения маркировки должно быть обведено или подчёркнуто устойчивой светлой краской. Высота знаков маркировки ударным способом должна быть 5-8 мм. Рядом с маркировкой ударным способом или накаткой на каждой трубе должна быть нанесена маркировка устойчивой светлой краской: - Условный диаметр трубы в мм. - Группа прочности - Толщина стенки в мм. - Длина трубы в см. - Месяц и год ремонта Знак или наименование предприятия, отремонтировавшего трубу Высота знаков маркировки краской 20 – 50 мм. Все знаки маркировки должны быть нанесены вдоль образующей трубы. |
| 15 | Нанесение резьбоуплотнительной смазки, установка предохранительных элементов. | Резьбы ниппельной и муфтовой частей труб должны быть смазаны рабочей резьбовой уплотнительной смазкой и защищены специальными предохранительными элементами. Поверхность резьбы, на которую наносится смазка, должна быть чистой, сухой. Для смазки должна применяться рабочая резьбовая смазка, обеспечивающая герметичность соединения и предохраняющая резьбы от задиров и коррозии. Наличие в смазке посторонних примесей и включений не допускается! Для смазки могут применяться резьбоуплотнительные смазки РУС по ТУ0254-005-54044229-02, МПС ВНИИТнефть ТУ 0254-142-0147016-01 или другие, которые соответствуют рекомендациям ГОСТ, ТУ. Смазка должна наноситься на резьбовые поверхности трубы и муфты так, чтобы она покрывала равномерным слоем не менее 2/3 полной поверхности окружности резьбы от торца. Использование консервационной смазки не допускается. Объем выполнения операции 100% |
| 19 | Комплектование пакетов | Отремонтированные трубы комплектуются в пакеты и направляются на стеллажи готовой продукции. Трубы должны быть увязаны в пакеты. Все пакеты должны быть обеспечены влаго и пылезащищенными бирками с информацией о собственнике, типоразмере, количестве, длине, массе, толщине стенки, группе прочности и номеру сертификата качества, номера пакета (если применимо) НКТ, месяц и год ремонта, подпись и ФИО лица, составившего бирку. Количество труб в пакете: НКТ Ø48 мм: 40 шт. НКТ Ø60 мм: 40 шт. НКТ Ø73мм: 35 шт. НКТ Ø89мм: 25 шт. В пакете должны быть трубы одного типоразмера и одного «Заказчика». Трубы в пакетах должны быть уложены муфтами в одну сторону и выровнены с муфтовой стороны. Трубы в пакете должны быть промерены. Суммарная длина труб в пакете должна быть указана на бирке. Трубы в пакетах увязываются в 3-х местах специальной обвязочной лентой или стальной проволокой Ø 6 - 8 мм ГОСТ 3282-74. При этом каждое место увязывается двумя полосами упаковочной ленты или стальной проволокой с обхватом пачки труб тремя витками проволоки, и закреплением свободных концов проволоки скруткой, не менее чем в три оборота. В увязанном пакете трубы должны плотно прилегать друг к другу по всей образующей, без перехлёстов. Перемещение труб в пакете относительно друг друга, как при погрузо-разгрузочных операциях, так и при транспортировке не допускается – это должно быть обеспечено за счёт плотной обвязки пакета. Допускается упаковка стальной лентой с соблюдением требований по обеспечению прочности упаковки. Обвязки должны располагаться на равном расстоянии от концов труб, но не менее 1,5 м и не более1/4 их длины. Обвязка должна быть произведена так, чтобы при строповке и перемещении пачки труб исключить возможность их перемещения в продольном направлении! Объем выполнения операции 100% |
| 20 | Погрузка отремонтированных труб. | Приём – передача труб из ремонта производится с составлением соответствующих документов, подписанных и проштампованных обеими сторонами. Укладка труб в пакетах на транспортное средство допускается в два ряда. Трубы транспортируются автотранспортом, имеющим полуприцеп-площадку со сплошным днищем и боковыми бортами. На трубовозах, лесовозах транспортировка НКТ не допускается. Трубы транспортируются в прочно увязанных пакетах. После погрузки на транспортное средство необходимо надёжно закрепить трубы от перемещения. Концы труб не должны выступать за пределы транспортного средства более чем на 1 м. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями "Технологических карт" на данные виды работ, разработанные Исполнителем с учетом действующих государственных нормативных документов. Объем выполнения операции 100% |
| 21 | Списание, хранение, погрузка отбракованных труб, технологических отходов в виде лома черных металлов, образующихся при ремонте труб. | На забракованных трубах должно быть нанесено обозначение устойчивой красной краской «Брак». Все пакеты должны быть обеспечены влаго и пылезащищенными бирками с информацией о причине отбраковки, о собственнике, типоразмере, количестве, длине, массе, толщине стенки, группе прочности и номеру сертификата качества, номера пакета (если применимо) НКТ, месяц и год, подпись и ФИО лица, составившего бирку. Допускаются другие специальные маркировки, наносимые Подрядчиком в соответствии с технологическим процессом ремонта НКТ. Бракованные трубы укладывают на отдельные стеллажи, по типоразмерам, по виду брака, собственнику, собирают в отдельные пакеты для последующего предъявления к списанию комиссии «Заказчика». Бракованные трубы, технологические отходы, образующиеся при ремонте НКТ, так же, как и все остальные (поступившие в ремонт, вышедшие из ремонта) находятся на ответственном хранении у «Исполнителя». По ним так же, как и по годным трубам, ведётся учёт, ежемесячно Заказчику предоставляется отчётность. Технологические отходы черных металлов, образующиеся в процессе ремонта труб, размещаются на специально отведенной территории Исполнителя и проходят процедуру списания так же, как и бракованные трубы. Отбракованные трубы, образовавшиеся технологические отходы, муфты, отрезанные с труб, подлежат вывозу силами и средствами «Заказчика». Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями "Технологических карт" на данные виды работ, разработанные Исполнителем с учетом действующих государственных нормативных документов. Объем выполнения операции 100% |
| 22 | Входной контроль НКТ | 1. Снятие предохранительных деталей; 2. Входной контроль резьбы муфты и ниппеля насосно-компрессорных труб (согласно Техническому требованию, пункт №6); 3. Гидравлическое испытание насосно-компрессорных труб давлением, указанным в сертификате на НКТ (согласно Техническому требованию, пункт №11); 4. Проверка внутреннего диаметра и общей изогнутости труб НКТ (согласно Техническому требованию, пункт №5); 5. Измерение длины и маркировки труб НКТ (согласно Техническому требованию, пункт №3); 6. Проверка неразрушающим методом на наличие продольных и поперечных дефектов (согласно Техническому требованию, пункт №7); 7. Нанесение резьбоуплотнительной смазки, установка предохранительных элементов (согласно Техническому требованию, пункт №15); 8. Упаковка НКТ в пакеты по группе прочности и типоразмеру, с указанием на бирках количества штук, метров, тн., даты проведения входного контроля (согласно Техническому требованию, пункт №19); 9. Хранение прошедших входной контроль НКТ и отбракованных НКТ до момента вывоза автотранспортом «Заказчика». (согласно Техническому требованию, пункт №21) 10. Погрузка прошедших входной контроль НКТ и отбракованных НКТ на автотранспорт «Заказчика» (согласно Техническому требованию, пункт №21); 11. Предоставление отчета о проведении входного контроля НКТ. |

«Подрядчик»                                                                                                                                                                 «Заказчик»

Генеральный директор

_______________                                                                                                                                                            ________________ В.К. Фахретдинов

«____»__________20       г.                                                                                                                                              « ____»__________20     г.